При виборі гофроящиків, крім форми, відповідних розмірів і конструкції дуже важливо також визначити тип картону, який буде використаний. Кожний тип картону характеризується специфічними властивостями для себе, такі як: жорсткість, міцність на стиск, згинання і т.д.

Гофрокартон складається з декількох шарів паперу - зовнішніх гладких, рівних і внутрішніх, так званих, хвилястих хвиль. Хвилі в картоні можуть мати різну висоту, і залежно від цього визначається профіль, що позначається буквами: B, C, E, BC, BE, і т.д.

Приклади типів гофрокартону:

Тришаровий гофрований картон - складається з двох шарів звичайного картону і одного хвилястого.

Типи хвиль у тришаровому картоні:

профіль E - висота хвилі від 1,1 мм до 1,7 мм,

профіль В - висота хвилі від 2,5 мм до 3,0 мм,

профіль С - хвилі висотою від 3,0 мм до 3,7 мм,

П’ятишаровий - складається з трьох шарів звичайного, гладкого паперу і двох хвилястих. Він характеризується високою жорсткістю та міцністю.

Типи хвиль у п’ятишаровому картоні:

профіль ВС - хвилі висотою від 5,5 мм до 6,7 мм,

профіль BE - висота хвиль від 3,6 мм до 4,7 мм,

профіль CE - висота хвиль від 4,1 мм до 5,4 мм.

Ми сподіваємося, що інформація, надана вище, допоможе Вам у виборі упаковки, яка буде найбільш підходящою для вашої продукції. Якщо у вас є які-небудь сумніви або питання, ми готові надати допомогу і пораду.